SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.05.03.03

NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH

D.05.03.03		NAWIERZCHNIA Z płyt betonowych ażurowych

# WSTĘP

## Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Remont odcinka drogi dojazdowej do DW RLOEE ,,Leśnik’’.

## Zakres stosowania STWiORB

STWiORB  jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w p. 1.3.

## Zakres Robót objętych STWiORB

Wymagania zawarte w niniejszych STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych typu JOMB 100x75x12 cm z otworami lub inny wymiar zatwierdzony przez Inżyniera wraz z ich wypełnieniem piaskiem na drogach KR1, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.

## Określenia podstawowe

### Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 2 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

## Płyty ażurowe

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, KPED i Specyfikacją, zastosowano:

- płyty ażurowe żelbetowe typu JOMB o wymiarach 100x75x12 cm lub inne, zatwierdzone przez Inżyniera,

Wymagania techniczne stawiane płytom ażurowym zgodnie z normą PN-EN 1339.

### Aspekty wizualne płyt ażurowych

| Lp | Aspekty wizualne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wygląd | - górna powierzchnia płyt ażurowych nie powinna mieć rys i odprysków, - nie dopuszcza się rozwarstwień w elementach dwuwarstwowych, - ewentualne wykwity nie są uważane za istotne |
| 2 | Zabarwienie (barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element) | - ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane za istotne |

### Kształt i wymiary

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta

| Klasa | Znakowanie | Wymiary nominalne płyt brukowych mm | Długość w mm | Szerokość w mm | Grubość w mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N | wszystkie | ±5 | ±5 | ±3 |
| 2 | P | ≤600 >600 | ±2 ±3 | ±2 ±3 | ±3 ±3 |
| 3 | R | wszystkie | ±2 | ±2 | ±2 |
| Różnica pomiędzy dwoma pomiarami długości, szerokości i grubości pojedynczej płyty powinna być ≤3mm |  |  |  |  |  |

W przypadku płyt ażurowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny być deklarowane przez producenta.

Jeśli maksymalne wymiary płyty ażurowej przekraczają 300mm odchyłki od płaskości i pofalowania podane w tablicy należy stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektowano jako płaską.

### Dopuszczalne odchyłki płaskości i pofalowania

| Długość pomiarowa w mm | Maksymalna wypukłość w mm | Maksymalna wklęsłość w mm |
| --- | --- | --- |
| 300 | 1,5 | 1,0 |
| 400 | 2,0 | 1,5 |
| 500 | 2,5 | 1,5 |

### Właściwości fizyczne i mechaniczne dla płyt ażurowych

| Lp. | Cecha dla | Klasa | Oznaczenie | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne i mechaniczne |  |  |  |  |
| 1.1 | Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzających | 3 | D | Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik >1,5 kg/m2 |  |
| 1.2 | Wytrzymałość na zginanie –(Klasa wytrzymałości ustalona w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera) | 3 | U | Charakterystyczna wytrzymałość, MPa | Każdy pojedynczy wynik, MPa |
|  |  |  |  | 5,0 | > 4,0 |
| 1.3 | Trwałość ze względu na wytrzymałość | - | - | Płyty betonowe mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania punktu 1.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji |  |
| 1.4 | Nasiąkliwość (*) | 2 | B | ≤ 6,0 |  |
| 1.5 | Odporność na ścieranie (Klasa odporności ustalona w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera) | 4 | I | Odporność przy pomiarze na tarczy Böhmego, wg zał. H normy – badanie alternatywne |  |
|  |  |  |  | ≤ 18000 mm3/5000 mm2 |  |
| 2 | Aspekty wizualne |  |  |  |  |
| 2.1 | Wygląd | - | - | powierzchnia płyty nie powinna mieć rys i odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w płytach dwuwarstwowych. |  |

(*) – w przypadku niespełnienia wymagania dla nasiąkliwości, parametrem decydującym o trwałości betonu będzie odporność na działanie środków odladzających.

## Piasek

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”

## Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samochodów samowyładowczych,

- zagęszczarek płytowych,

- równiarek,

- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,

- wibratorów samobieżnych,

- płyt ubijających,

- drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” .Transport materiałów

### Transport piasku

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

### Transport elementów prefabrykowanych

Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 0,75r. Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie transportu.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 5 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”

## Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane ażurowe, powinno być zagęszczone do wskaźnika IS  1,0. Płyty ażurowe należy układać na podsypce piaskowej o grubości nie mniejszej niż 5 cm, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Sposób układania płyt powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.

Płyty betonowe i żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm.

Szerokość szczelin między płytami nie powinna być większa od 10 mm. W celu zachowania równej szerokości szczelin, można stosować międzydystansowe wkładki międzypłytowe.

Po ułożeniu nawierzchni, szczeliny wypełnia się przez zamulenie humusem lub innym materiałem zaakceptowanym przez Inżyniera na pełną grubość płyt.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## Kontrola jakości wykonania nawierzchni z płyt ażurowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania m.in. (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- sprawdzić cechy zewnętrzne płyt.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- zgodności profilu podłużnego z Dokumentacją Projektową, dopuszczalna tolerancja ±1 cm.

- wskaźnika zagęszczenia gruntu,

- grubości podsypki z tolerancją ± 10% grubości projektowanej i wskaźnika zagęszczenia.

# OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy.

# ODBIÓR ROBÓT

## Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 8 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 9 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy prawa wymienione w punkcie Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: Normy

PN-S-02205	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1339	Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

PN-EN 13369	Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych

PN-EN 13242	Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

## Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa.